Способ определения удельной емкости твердого материала, включающий нанесение химически нейтральной жидкости на поверхность твердого материала, отличающийся тем, что после нанесения химически нейтральной жидкости твердый материал взвешивают, подвергают центрифугированию с постоянной частотой вращения 600-800 об/мин в течение 3-5 с, повторно взвешивают и определяют удельную емкость V твердого материала по формуле:

где m - разность масс до и после центрифугирования,  - плотность наносимой жидкости, S - площадь поверхности твердого материала.