Полировальная суспензия, включающая диоксид кремния и воду, отличающаяся тем, что дополнительно содержит алкоголят щелочного металла при следующем соотношении компонентов, мас. %:
диоксид кремния	3-40	
алкоголят щелочного металла	2-20	
вода	остальное.