Способ изготовления штамповкой биметаллической стержневой детали, при котором используют штамп для закрытого выдавливания, матрица которого содержит формовочную полость, включающую коническую часть, выполненную с углом конусности 60-90°, и коническую полость с конусностью (1:100)-(1:200), изготавливают составную заготовку путем внедрения рабочей части, выполненной из прутка высоколегированной штамповой стали, по переходной посадке в отверстие, выполненное в торце основной части, выполненной из прутка углеродистой стали, нагревают составную заготовку до температуры штамповки и помещают в матрицу, осуществляют высокоскоростное деформирование составной заготовки пуансоном, разгоняя его до скорости, обеспечивающей высокоскоростное выдавливание металлов рабочей и основной частей в коническую часть матрицы с одновременным свариванием упомянутых металлов в течение (300-500)∙10-6 с, продавливание их в коническую полость с формированием выпуклого торца составной заготовки и соударение выпуклого торца составной заготовки с донной частью матрицы со скоростью 80-110 м/с.