Способ получения пористого керамического материала, при котором приготавливают вяжущее путем активирования дисперсной фазы, содержащей диоксид и гидроксид циркония, при ее размоле в дисперсионной среде, представляющей собой раствор ортофосфорной кислоты, вводят наполнитель, полученную суспензию стабилизируют перемешиванием и из полученного литьевого шликера изготавливают отливки или гранулированные пресспорошки, из которых прессуют заготовки с последующим получением изделий спеканием.