Способ получения композиционного антифрикционного материала, включающий нанесение на стальную основу антифрикционного слоя в виде порошка бронзы, спекание при температуре 780-800 °С и прокатку, отличающийся тем, что перед нанесением антифрикционного слоя на стальную основу прокаткой наносят рифление в виде сетки с глубиной насечки равной 3,23d, где d - размер частиц порошка бронзы, и углом наклона насечки 50-70°, а стальную основу с антифрикционным слоем прокатывают со степенью обжатия 30-50 %.