Модификатор для чугуна, содержащий высушенный отход, образующийся при разрезании слитков монокристаллического кремния, и алюминий при следующем соотношении компонентов, мас. %:
высушенный отход	5-30	
алюминий	остальное,	
при этом высушенный отход, образующийся при разрезании слитков монокристаллического кремния, содержит кремний, графит и карбид кремния при следующем соотношении компонентов, мас. %:
кремний	30-32	
графит	6-10	
карбид кремния	остальное.