Керамическая масса для изготовления фильтровальных элементов, включающая алюмосиликат и порообразователь, отличающаяся тем, что дополнительно содержит алюмофосфатную связку и карбонат кальция при следующем соотношении компонентов, мас. %:
порообразователь	15-17	
алюмофосфатная связка	10-18	
карбонат кальция	5-8	
алюмосиликат	остальное.