Способ определения прочности бетона в конструкции, в котором по поверхности бетона исследуемой конструкции наносят удар жестким индентором с заданной кинетической энергией W и диметром D контактного наконечника, строят временную диаграмму текущего значения скорости индентора V в процессе его взаимодействия с бетоном, определяют по ней максимальную предударную скорость индентора V0 и скорость его отскока V1, строят диаграмму зависимости текущего значения действующей на индентор контактной силы P от глубины  его вдавливания в бетон с определением по ней максимального значения указанной контактной силы Pmax и остаточной глубины вдавливания r, рассчитывают твердость H поверхностного слоя бетона и выраженный в ГПа модуль его упругости E в соответствии с выражениями
;
,
где k ≈ 1,6,
а также индекс отскока индентора I, далее последовательно пропускают через область индентирования ультразвуковые колебания, на каждом шаге увеличивая расстояние между их источником и приемником, установленным по другую сторону указанной области, на заданную величину L, и измеряя время их распространения T, принимают в качестве скорости Vуз распространения ультразвука в бетоне, выраженной в м∙с-1, максимальное из всех вычисленных отношений L/T, рассчитывают выраженный в ГПа показатель упругости EV внутренней области конструкции в соответствии с выражением

далее по заранее построенным градуировочным зависимостям fc,I = (I) и fc,V = (Vуз) прочности бетона от указанных индекса и скорости находят соответствующие оценочные величины его прочности fc,I и fc,V, выраженные в МПа, а затем определяют выраженную в МПа искомую прочность fc бетона на контролируемом участке конструкции путем совместного решения уравнений
;
.