Инструментальная сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, вольфрам, молибден, ванадий и железо, отличающаяся тем, что содержит компоненты в следующем соотношении, мас. %:
углерод 	0,40-0,52	
кремний 	0,6-1,2	
марганец 	0,3-0,8	
хром 	2,5-3,5	
вольфрам 	3,2-4,8	
молибден 	1,1-1,5	
ванадий 	1,3-1,8	
железо 	остальное.