Композиция для гидроизоляционных материалов, включающая бутадиен-стирольный каучук, изопреновый каучук, оксидат отработанных минеральных масел, концентрат суспензии растворенной резины, минеральный наполнитель и нефтяной битум, отличающаяся тем, что в качестве минерального наполнителя содержит золу от сжигания твердого топлива, модифицированную бутадиен-стирольным латексом, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
бутадиен-стирольный каучук 	12-18	
изопреновый каучук 	5-10	
оксидат отработанных минеральных масел 	2-7	
концентрат суспензии растворенной резины 	16-32	
зола, модифицированная бутадиен-стирольным латексом	20-28	
нефтяной битум 	остальное.