1. Способ получения пластифицированного портландцемента, включающий совместный помол исходного цемента с пластификатором, отличающийся тем, что смесь цемента и пластификатора, взятого в количестве 0,5-4,0 % от массы исходного цемента, подвергают помолу в течение 20-90 минут, вводят микрокремнезем и полученную массу подвергают помолу в течение 12-35 минут, при этом используют пластификатор, полученный путем полимеризации смолы пиролиза в присутствии катализатора с последующими сульфированием полученного полимеризата олеумом, конденсацией продуктов сульфирования формальдегидом и обработкой полученной массы гидроокисью кальция.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что микрокремнезем вводят в количестве 0,06-0,18 мас. ч. на 1 мас. ч. смеси исходного цемента и пластификатора.