1. Способ приготовления асфальтобетонной смеси путем смешения нагретых песка, минерального порошка и битума, отличающийся тем, что в качестве минерального порошка используют торфяную золу, обработанную при температуре 120-150 °С в течение 0,5-3,0 минут продуктом, полученным путем нагревания смолы пиролиза в присутствии катализатора FeCl3 при температуре 130-160 °С и барботировании азота через реакционную смесь с расходом (0,15-0,45)∙10-4∙м3/кг·с в течение 80-125 мин, при этом продукт берут в количестве 1,5-4,5 % от массы торфяной золы.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в асфальтобетонную смесь дополнительно вводят щебень.