Способ определения модуля упругости бетона в бетонной конструкции методом неразрушающего контроля, при котором на поверхности бетонной конструкции размечают участок контроля, в границах которого наносят удар жестким индентором с заданной кинетической энергией W, записывают диаграмму изменения текущих значений скорости индентора V от времени t в процессе удара, получают по данным диаграммы V = f(f) диаграмму зависимости контактной силы P от глубины вдавливания индентора , определяют по диаграмме V = f(f) максимальную скорость индентора V0 и скорость отскока индентора V1 по диаграмме P = f() - максимальную контактную силу Pmax и остаточную глубину вдавливания r, определяют твердость H бетона поверхностного слоя участка контроля бетонной конструкции из выражения:
,
где D - диаметр контактного наконечника индентора,
и модуль упругости E бетона поверхностного слоя участка контроля бетонной конструкции из выражения:

где k - коэффициент, зависящий от физико-механических свойств материала индентора, k1,6,
далее на участке контроля устанавливают излучающий и принимающий ультразвуковые преобразователи и определяют значения времени распространения T ультразвука и расстояния L между ультразвуковыми преобразователями; сдвигают последовательно по одной линии ультразвуковые преобразователи до достижения максимального значения дифференциальной скорости VУЗ,d,min распространения ультразвука в бетоне, которую определяют как отношение приращения расстояния L между излучающим и принимающим ультразвуковыми преобразователями к приращению времени распространения T ультразвука в бетоне, далее определяют модуль упругости Ec бетона бетонной конструкции из выражения:

где Lmin - расстояние между излучающим и принимающим ультразвуковыми преобразователями, для которого зарегистрирована минимальная дифференциальная скорость ультразвука в бетоне, м;
Lmax - расстояние между излучающим и принимающим ультразвуковыми преобразователями, для которого зарегистрирована максимальная дифференциальная скорость ультразвука в бетоне, м;
VУЗ,d,max - максимальная дифференциальная скорость распространения ультразвука в бетоне, мс-1;
VУЗ,d,min - минимальная дифференциальная скорость распространения ультразвука в бетоне, мс-1.